| ICS | 97.195 |
| --- | --- |
| CCS | Q27 |

WW

中华人民共和国文物保护行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

文物建筑维修基本材料 石灰

Materials for maintenance and conservation of historic architecture — Lime

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2026-7-16）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家文物局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类、等级和标记	2

4.1  分类	2

4.2  等级	2

4.3  标记	2

5  技术要求	2

5.1  化学成分	2

5.2  物理性质	3

6  检验方法	3

7  检验规则	4

7.1  检验分类	4

7.2  编号	4

7.3  取样	4

7.4  判定规则	4

8  标志、包装、质量证明书	5

8.1  标志	5

8.2  包装	5

8.3  质量说明书	5

9  运输和储存	5

附录A（资料性）  文物建筑常见的各种灰浆及其配合比、制作要点	6

附录B（资料性）  烧制文物建筑维修用石灰常见的原材料	11

B.1  石灰石（石灰岩）	11

B.2  泥灰岩	11

B.3  泥质灰岩	11

B.4  牡蛎壳	11

B.5  白垩	11

B.6  电石渣	11

参考文献	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是《文物建筑维修基本材料》系列标准之一，该系列已发布以下标准：

——文物建筑维修基本材料  青砖

——文物建筑维修基本材料  青瓦

——文物建筑维修基本材料  木材

——文物建筑维修基本材料  石材

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家文物局提出。

本文件由全国文物保护标准化技术委员会（SAC/TC 289）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

文物建筑维修基本材料 石灰

范围

本文件界定了文物建筑维修用石灰的术语和定义（以下简称石灰），规定了石灰的技术要求，描述了相应的检验方法，明确了石灰的出场检验规则，给出了石灰的分类、等级、标记标志、包装、质量证明书、运输和储存的说明。

本文件适用于文物建筑维修用石灰的生产和出厂检验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB/T 1345  水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法

GB/T 5762  建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法

GB/T 6003.1  试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

JC/T 478.1  建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法

JC/T 619  石灰术语

JC/T 620  石灰取样方法

术语和定义

JC/T 619界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

气硬性石灰 air hardening lime

和水成浆后，只能在空气中凝结硬化并保持或持续发展其强度的石灰。

［来源：JC/T 619—2025, 4.20］

水硬性石灰 air hardening lime

和水成浆后，只能在空气中凝结硬化并保持或持续发展其强度的石灰。

［来源：JC/T 619—2025, 4.20］

改良石灰 modified lime

以气硬性石灰或水硬性石灰为主，添加糊化淀粉、纤维素醚、可分散乳胶粉和（或）其它水硬性材料、火山灰质材料等组分均匀混合呈粉状，强度、凝结时间等性能得到改善的石灰。

石灰砂浆 lime mortar

用石灰膏和细骨料拌制而成的一种建筑砂浆。

［来源：JC/T 619—2025, 4.25］

石灰的体积安定性 soundness

石灰膏在凝结硬化过程中体积变化的稳定性。

［来源：JC/T 619—2025, 6.5］

石灰中的残余二氧化碳 residue carbon dioxide in lime

石灰中所含未分解的碳酸盐中的二氧化碳。

［来源：JC/T 619—2025, 6.8］

游离水 free water

石灰经干燥至恒重损失的质量百分数。

［来源：JC/T 619—2025, 6.10, 有修改］

有效钙 efficacious calcium

在确定的测定条件下，主要是游离氧化钙、氢氧化钙的含量，不包括碳酸钙、硅酸钙及其他钙盐。通常生石灰以有效氧化钙表示，熟石灰以有效氢氧化钙表示。

［来源：JC/T 619—2025, 6.16］

分类、等级和标记

分类

文物建筑维修用石灰按品种分成气硬性石灰、水硬性石灰和改良石灰三类，分别用代号AL、HL和ML表示，见表1。以上三类石灰可用于配制文物建筑常见的各种灰浆，及其配合比、制作要点见附录A。烧制石灰常见的原材料见附录B。

文物建筑维修用石灰种类及其代号

| 种类 | 气硬性石灰 | 水硬性石灰 | 改良石灰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代号 | AL (air hardening lime) | HL ( hydraulic lime) | ML (modified lime) |

等级

文物建筑维修用石灰按抗压强度分为0.5、2.0、3.5和5.0四个等级。

标记

文物建筑维修用石灰的标记依次包括：

描述段：文物建筑维修用石灰；

标准代号和顺序号段：WW/T XXXXX-202X；

特性段，包括以下2个数据段：

  - 产品分类代号；

  - 抗压强度等级。

其中，a）和 b）之间用空格隔开；b）和 c）之间以及 c）中的 1）和 2）之间使用“-”连接。

b）标准代号和顺序号段，使用本文件发布后的正式标准编号。

示例：

产品：

水硬性石灰，符合WW/T XXXXX-202X，代号HL，抗压强度等级为2.0。

标记：

文物建筑维修用石灰 WW/T XXXXX-202X-HL-2,0

技术要求

化学成分

气硬性石灰的化学成分应符合表2的要求。

气硬性石灰的化学成分

| 代号 | 有效钙（CaO/Ca(OH)2） （质量分数） % | 氧化镁（MgO） （质量分数） % | 石灰中的残余二氧化碳（CO2） （质量分数） % | 三氧化硫（SO3） （质量分数） % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL 0.5 | ≥70 | ≤5 | ≤7 | ≤2 |
| 有效钙指有效氧化钙（CaO）或有效氢氧化钙（Ca(OH)2）。 |  |  |  |  |

水硬性石灰和改良石灰的化学成分应符合表3的要求。

水硬性石灰和改良石灰的化学成分

| 种类 | 代号 | 有效钙（CaO/Ca(OH)2） （质量分数） % | 三氧化硫（SO3） （质量分数） % |
| --- | --- | --- | --- |
| 水硬性石灰 | HL 2.0 | ≥ 35 | ≤2 |
|  | HL 3.5 | ≥ 25 |  |
|  | HL 5.0 | ≥ 15 |  |
| 改良石灰 | ML 0.5 | ≥ 70 | ≤2 |
|  | ML 2.0 | ≥ 60 |  |
|  | ML 3.5 | ≥ 50 |  |
|  | ML 5.0 | ≥ 40 |  |
| 有效钙指有效氧化钙（CaO）或有效氢氧化钙（Ca(OH)2）。 |  |  |  |

物理性质

文物建筑维修用石灰的物理性质应符合表4要求。

文物建筑维修用石灰的物理性质

| 种类 | 代号 | 抗压强度/MPa |  |  | 凝结时间/h |  | 细度 （质量分数）/% |  | 石灰的体积安定性 | 游离水 （质量分数） /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7d | 28d | ＞56d | 初凝 | 终凝 | 0.2 mm 筛余量 | 90 μm 筛余量 |  |  |
| 气硬性石灰 | AL 0.5 | - | 0.5≤MPa＜2.0 | 强 度 无 倒 缩 | ≥1.0 | ≤40.0 | ≤2.0 | ≤15.0 | 合格 | ≤2 |
| 水硬性石灰 | HL 2.0 | - | 2.0≤MPa≤7.0 |  |  | ≤40.0 |  |  |  |  |
|  | HL 3.5 | - | 3.5≤MPa≤10.0 |  |  | ≤30.0 |  |  |  |  |
|  | HL 5.0 | ≥2.0 | 5.0≤MPa≤15.0 |  |  | ≤15.0 |  |  |  |  |
| 改良石灰 | ML 0.5 | - | 0.5≤MPa＜2.0 |  |  | ≤40.0 | ≤5.0 |  |  |  |
|  | ML 2.0 | - | 2.0≤MPa≤7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ML 3.5 | - | 3.5≤MPa≤10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ML 5.0 | ≥2.0 | 5.0≤MPa≤15.0 |  |  |  |  |  |  |  |

检验方法

按GB/T 5762描述的方法检验有效氧化钙（CaO）和有效氢氧化钙（Ca(OH)2）的质量分数。

按GB/T 176描述的方法检验氧化镁（MgO）的质量分数。

按GB/T 176描述的方法检验石灰中残余二氧化碳（CO2）的质量分数。

按GB/T 5762描述的方法检验三氧化硫（SO3）的质量分数。

按GB/T 17671描述的方法试验石灰砂浆的抗压强度，石灰砂浆的配比见表5。

每组石灰砂浆的配比

| 代号 | 松散堆积密度/(kg/m3) | 文物建筑维修用石灰/g | 标准砂/g | 水/g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL 0.5、ML 0.5 | ≤600 | 450±2 | 1350±5 | 315±1 |
| HL 2.0、ML 2.0 | ≤600 |  |  | 270±1 |
| HL 3.5、ML 3.5 | ＞600 |  |  | 248±1 |
| HL 5.0、ML 5.0 | ＞600 |  |  | 225±1 |
| 强度等级为0.5、2.0和3.5的石灰砂浆试块脱模后放入20℃±1℃，相对湿度为60 % ±5 %的养护箱中养护；强度等级为5.0的石灰砂浆试件脱模后放入20℃±1℃，相对湿度为90 %±5 %的养护箱中养护。进行抗压强度试验时，加荷过程的加荷速率控制在200 N/s±40 N/s。 |  |  |  |  |

按GB/T 1346描述的方法试验石灰砂浆的凝结时间。

按以下方法试验石灰的细度：

按GB/T 1345的负压筛析法进行试验和计算；

应采用0.2mm方孔筛和90 μm方孔筛，方孔筛符合GB/T 6003.1的规格要求；

筛析仪的负压范围为2000 Pa~3000 Pa。

按JC/T 478.1描述的方法试验石灰的体积安定性。

按JC/T 478.1描述的方法试验石灰的游离水质量分数。

检验规则

检验分类

出厂检验

- 出厂检验项目包括有效钙（CaO/Ca(OH)2）、氧化镁、石灰中的残余二氧化碳、三氧化硫、抗压强度、凝结时间、细度、石灰的体积安定性和游离水。经确认石灰各项技术指标及包装质量符合要求时方可出厂。

型式检验

型式检验项目包括第5章要求的所有项目。有下列条件之一时，应进行型式检验：

- 新产品的试制定型鉴定；

- 正常生产后，原材料、配比和生产工艺改变时；

- 正常生产时，每年进行一次；

- 产品停产三个月以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

编号

文物建筑维修用石灰出厂时（或出厂前）按同品种、同强度等级编号取样。袋装石灰和散装石灰应分别进行编号和取样。每一编号为一取样单位。石灰出厂编号按年设计生产能力规定为：

年产能≥60×104 t的，不超过1000 t为一编号；

年产能≥30×104 t的，不超过600 t为一编号；

年产能≥10×104 t的，不超过200 t为一编号；

年产能≥1×104 t的，不超过20 t为一编号；

年产能＜1×104 t的，不超过10 t为一编号。

取样

按JC/T 620描述的方法取样。

判定规则

检验结果均达到第5章相应等级要求时，则判定为合格产品。检验结果有任何一项技术要求不符合第5章相应等级要求时，则判定为不合格产品。

标志、包装、质量证明书

标志

袋装

每个包装袋上应标明产品标记、净重、批号、厂名、地址和生产日期。

散装

散装产品提供相应的标签。

包装

文物建筑维修用石灰产品可以散装或袋装，具体包装形式由供需双方协商确定。

质量说明书

每批产品出厂时应向用户提供质量证明书，证明书上应注明厂名、产品标记、检验结果、批号、生产日期。

运输和储存

运输和储存时不应混入杂物，在不受日晒雨淋雪飘和地面潮湿的场所存放，并应离地疏隔堆放，储存时间不宜超过90天。不同种类文物建筑维修用石灰应分别储存或运输，不得混杂。

（资料性）
文物建筑常见的各种灰浆及其配合比、制作要点

表A.1中列举了文物建筑常见的各种灰浆及其配合比、制作要点。

文物建筑常见的各种灰浆及其配合比、制作要点

| 名称 |  |  |  | 主要用途 | 配合比及制作要点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按 灰 的 制 作 方 法 分 类 | 泼灰 |  |  | 制作各种灰浆的原材料 | 生石灰用水反复均匀地泼洒成为粉状后过筛。现多以成品灰粉代替 | 宜放置20天（成品灰粉掺水后放置8小时）后使用，以免生灰起拱；存放时间不宜超过3个月。用于灰土，不宜超过3~4天 |
|  | 泼浆灰 |  |  | 制作各种灰浆的原材料 | 泼灰过细筛后分层用青浆泼洒，闷至20天以后即可使用。白灰与青灰的质量比为100:13 | 存放时间不宜超过3个月 |
|  | 煮浆灰 |  |  | 制作各种灰浆的原材料 | 生石灰加水搅成浆，过细筛后发胀而成 | 煮浆灰类似用现代方法制成的灰膏，但加水量较少且泡发时间较短，故质量更好。不宜用于室外抹灰或苫背 |
|  | 老浆灰 |  |  | 丝缝墙、淌白墙勾缝 | 青浆、生石灰浆过细筛后发胀而成。青灰与生石灰块的质量比为7:3或5:5或10:2.5（视颜色需要定） | 老浆灰即呈深灰色的煮浆灰，用于丝缝墙应呈灰黑色，用于淌白墙颜色可稍浅 |
| 按 有 无 麻 刀 分 类 | 素灰 |  |  | 淌白墙；糙砖墙；琉璃砌筑 | 泼灰或泼浆灰加水调匀；黄琉璃砌筑用泼灰加红土浆调制，其他颜色琉璃用泼浆灰 | 素灰主要指灰内没有麻刀，其颜色可为白色、月白色、红色、黄色等 |
|  | 麻 刀 灰 | 大麻刀灰 |  | 苫背；小式石活勾缝 | 泼浆灰加水或青浆调匀后掺麻刀搅匀。灰与麻刀的质量比为100:5 |  |
|  |  | 中麻刀灰 |  | 调脊；𡧗瓦；墙体砌筑抹线，抹饰墙面；堆抹墙帽 | 各种灰浆调匀后掺入麻刀搅匀。灰与麻刀的质量比为100:4 | 用于抹灰面层，灰与麻刀的质量比为100:3 |
|  |  | 小麻刀灰 （短麻刀灰） |  | 打点勾缝 | 调制方法同大麻刀灰。灰与麻刀的质量比为100:3。麻刀经加工后，长度不超过1.5厘米 |  |
| 按 颜 色 分 类 | 白灰 |  |  | 金砖墁地；砌糙砖墙；室内抹灰；𡧗瓦 | 泼灰加水搅匀。如需要可掺加麻刀 | 即泼灰（现多用成品灰粉），室内抹灰可使用灰膏 |
|  | 月 白 灰 | 浅月白灰 |  | 调脊；𡧗瓦；砌糙砖墙；淌白墙；室外抹灰 | 泼灰加水搅匀。如需要可掺加麻刀 | 掺入麻刀即为月白麻刀灰 |
|  |  | 深月白灰 |  | 调脊；𡧗瓦；琉璃勾缝（黄琉璃除外）；淌白墙勾缝；室外抹灰 | 泼灰加青浆搅匀。如需要可掺加麻刀 |  |
|  | 葡萄灰 |  |  | 抹饰红灰墙面 | 泼灰加水后加红土粉再加麻刀。白灰、红土粉与麻刀的质量比为100:6:4 | 如用氧化铁红，白灰与氧化铁红的质量比为100:3 文物建筑不应使用氧化铁红 |
|  | 黄灰 |  |  | 抹饰黄灰墙面 | 泼灰加水后加包金土子（黄土子）再加麻刀，白灰、包金土子与麻刀的质量比为100:5:4 | 如无包金土子，可用深地板黄代替（不能用作刷浆） |
| 按 专 项 用 途 分 类 | 驼背灰 |  |  | 𡧗瓦时，放在筒瓦之下，𡧗瓦灰（泥）之上 | 常用月白中麻刀灰 |  |
|  | 扎缝灰 |  |  | 𡧗瓦扎缝 | 月白大麻刀灰或中麻刀灰 |  |
|  | 抱头灰 |  |  | 调脊抱头 | 月白大麻刀灰或中麻刀灰 |  |
|  | 节子灰 |  |  | 𡧗瓦勾抹瓦脸 | 素灰膏 |  |
|  | 熊头灰 |  |  | 𡧗筒瓦时挂抹熊头 | 小麻刀灰或素灰、𡧗黄琉璃瓦掺红土粉，𡧗其他琉璃瓦及布瓦掺青灰 |  |
|  | 花灰 |  |  | 布瓦屋顶调脊时的衬瓦条、砌胎子砖、堆抹当沟 | 泼浆灰加少量水或少量青浆，不调匀 | 不调匀是为提高工效（不会影响质量），调匀后即为月白灰 |
|  | 爆炒灰 （熬炒灰） |  |  | 苫纯白灰背 宫殿墁地 | 泼灰过筛（网眼宽度大于0.5厘米）。使用前一天调制，灰应较硬，内不掺麻刀 | 做为苫背用料时主要用于殿式屋顶的找坡和增加垫层厚度 |
|  | 护板灰 |  |  | 苫背垫层中的第一层 | 月白麻刀灰，但灰较稀，灰与麻刀的质量比为100:2 |  |
|  | 夹垄灰 |  |  | 筒瓦夹垄；合瓦加腮 | 泼浆灰、煮浆灰加适量水或青浆，调匀后掺入麻刀搅拌。泼浆灰与煮浆灰的质量比为3:7或5:5，灰与麻刀的质量比为100:3 | 黄琉璃瓦面应将泼浆灰改为泼灰，青浆改为红土浆，白灰与红土粉的质量比为100:6（如用氧化铁红，用量减半），文物建筑不应使用氧化铁红 |
|  | 裹 垄 灰 | 打底用 |  | 筒瓦（布瓦）裹垄 | 泼浆灰加水或青浆调匀后掺入麻刀。灰与麻刀的质量比为100:3~4 | 黄琉璃瓦面应将泼浆灰改为泼灰，青浆改为红土浆，白灰与红土粉的质量比为100:6（如用氧化铁红，用量减半） 文物建筑不应使用氧化铁红 |
|  |  | 抹面用 |  | 筒瓦（布瓦）裹垄 | 煮浆灰掺青灰（或青浆）及麻刀。灰与麻刀的质量比为100:3~4 |  |
| 添 加 其 他 材 料 的 灰 浆 添 加 其 他 材 料 的 灰 浆 | 江米灰 |  |  | 琉璃花饰砌筑，重要宫殿琉璃瓦夹垄 | 泼灰用青浆调匀，掺入麻刀，再掺入江米汁和白矾水。灰、麻刀、江米与白矾的质量比为100:4:0.75:0.5 | 黄琉璃活应将青浆改为红土浆。白灰与红土的质量比为100:6（如用氧化铁红，用量减半） 文物建筑不应使用氧化铁红 |
|  | 油 灰 | （1） |  | 细墁地面砖棱挂灰 | 细白灰粉（过箩）、面粉、烟子（用胶水搅成膏状），加桐油搅匀。白灰、面粉、烟子与桐油的质量比为1:2:0.5~1:2~3。灰内可兑入少量白矾水 | 可用青灰面代替烟子，用量根据颜色定 |
|  |  | （2） |  | 宫殿柱顶等安装铺垫；勾栏等石活勾缝 | 泼灰加面粉加桐油调匀。白灰、面粉与桐油的质量比为1:1:1 | 铺垫用应较硬，勾缝用应较稀 |
|  |  | （3） |  | 宫殿防水工程艌缝 | 油灰加桐油。油灰与桐油的质量比为0.7:1 如需艌麻，麻量为0.13 |  |
|  | 麻刀油灰 |  |  | 叠石勾缝；石活防水勾缝 | 油灰内掺麻刀，用木棒砸匀。油灰与麻刀的质量比为100:3~5 |  |
|  | 纸筋灰 （草纸灰） |  |  | 室内抹灰的面层；堆塑花活的面层 | 草纸用水闷成纸浆，放入煮浆灰内搅匀。灰与纸筋的质量比为100:6 | 厚度不宜超过1~2毫米 |
|  | 蒲棒灰 |  |  | 壁面抹灰的面层 | 煮浆灰内掺入蒲绒，调匀。灰与蒲绒的质量比为100:3 | 厚度不宜超过1~2毫米 |
|  | 砖面灰 （砖药） |  |  | 干摆或丝缝墙面、细墁地面打点 | 砖面经研磨，掺入颜色较深的泼浆灰，加入调匀。泼浆灰的掺入量以能近似砖色为准 | 可酌掺胶黏剂 |
|  | 血料灰 |  |  | 重要的桥梁、驳岸等水工建筑的砌筑 | 血料稀释后掺入灰浆中。灰与血料的质量比为100:7 |  |
|  | 锯末灰 |  |  | 淌白墙打点勾缝；地方作法的墙面抹灰 | 锯末过筛洗净，掺入泼灰、煮浆灰、泼浆或老浆灰中，加水调匀，锯末与白灰的体积比为1:1.5，调匀后放置几天，待锯末烧软后即可使用 |  |
|  | 砂子灰 |  |  | 墙面抹灰，多用于底层，砂子灰墙面作法也用于面层 | 砂子过筛，白灰膏用少量水稀释后，与砂拌合，加水调匀。砂与灰的体积比为3:1 | 20世纪30年代以后出现的材料，现多称“白灰砂浆” |
|  | 焦渣灰 |  |  | 抹焦渣墙面；抹焦渣地面，苫焦渣背 | 焦渣与泼灰掺和后加水调匀，或用生石灰加水，取浆（过细筛），与焦渣调匀。白灰与焦渣的体积比为1:3。用于抹墙或地面的面层，焦渣应较细 | 用生石灰浆制成的焦渣灰质量更好，但应放置1~2天后使用，以免生灰起拱 |
|  | 煤炉灰 |  |  | 地方作法的墙面抹灰 | 炉灰过筛，白灰膏用少量水稀释后，与炉灰拌合，加水调匀。白灰膏与细炉灰的体积比为1:3 |  |
|  | 滑秸灰 |  |  | 地方建筑抹灰作法 | 泼灰与滑秸的质量比为100:4。滑秸长度5~6厘米。加水调匀 | 放至滑秸烧软后使用效果较好 |
|  | 三和灰 （混蛋灰） |  |  | 抹灰打底（必要时用） | 月白灰加适量水泥。还可掺麻刀 | 20世纪40年代以后出现的材料，强度好、干得快，但颜色不正 |
|  | 棉花灰 |  |  | 壁画抹灰的面层；地方手法的抹灰作法 | 好灰膏掺入精加工的棉花绒，调匀。灰与棉花的质量比为100:3 | 厚度不宜超过2毫米 |
|  | 毛灰 |  |  | 地方手法的外檐抹灰 | 泼灰掺入人或动物的毛发（长度约5厘米）调匀。灰与毛的质量比为100:3 |  |
|  | 掺灰泥 （插灰泥） |  |  | 𡧗瓦；墁地；砌碎砖墙 | 泼灰与黄土拌匀后加水。或生石灰加水，取浆与黄土拌合，闷8小时后即可使用。灰与黄土的体积比为3:7或4:6或5:5等 | 土质以亚黏性土较好 |
|  | 滑秸泥 |  |  | 苫泥背；抹饰墙面 | 与掺灰泥制作方法相同，但应掺入滑秸（即麦秸，又叫麦余）。滑秸应经石灰水烧软后再与泥拌匀。泥与滑秸的体积比为100:20 | 用于抹墙，可将滑秸改为稻草。用于壁画，灰所占比例不宜超过40%，亦可用素泥 |
|  | 麻 刀 泥 | （1） |  | 宫殿建筑苫泥背 | 与掺灰泥制作方法相同，但应掺入麻刀。灰与麻刀的质量比为100:6 |  |
|  |  | （2） |  | 壁画抹饰的面层 | 沙黄土与白灰的质量比为6:4，白灰与麻刀的质量比为100:6 |  |
|  | 细石掺灰泥 |  |  | 砌筑石活 | 掺灰泥内掺入适量的细石末 | 极少用 |
|  | 棉花泥 |  |  | 壁画抹饰的面层 | 好黏土过箩，掺入适量细沙。加水调匀后，掺入精加工后的棉花绒。 黏土与棉花的质量比为100:3 | 厚度不宜超过2毫米 |
| 白 灰 浆 | 生石灰浆 |  |  | 𡧗沾浆；石活灌浆；砖砌体灌浆；内墙刷浆 | 生石灰块加水搅成浆状，经细筛过淋后即可使用 | 用于刷浆应过箩，并应掺胶类物质。用于石活可不过筛 |
|  | 熟石灰浆 |  |  | 砌筑灌浆；墁地坐浆；干槎瓦坐浆；内墙刷浆 | 泼灰加水搅成稠浆状 |  |
| 月 白 灰 | （浅） |  |  | 墙面刷浆 | 白灰浆加少量青浆。白灰与青灰的质量比为100:10 | 用于刷浆应过箩，并应掺胶类物质 |
|  | （深） |  |  | 墙面刷浆；布瓦屋面刷浆 | 白灰浆加青浆。白灰与青灰的质量比为100:25 |  |
| 桃花浆 |  |  |  | 砖、石砌体灌浆 | 白灰浆加好黏土浆。白灰与黏土的体积比为3:7或4:6 |  |
| 青浆 |  |  |  | 屋面青灰背、青灰墙面赶轧刷浆；黑活屋面眉子、当沟赶轧时的刷浆 | 青灰加水搅成浆状后过细筛（网眼宽不超过0.2厘米） | 兑水2次以上时，应补充青灰，以保证质量 |
| 烟子浆 |  |  |  | 筒瓦（布瓦）檐头绞脖；黑活屋面眉子、当沟刷浆 | 黑烟子用胶水搅成膏状，再加水搅成浆状 | 可惨适量青浆 |
| 红土浆 （红浆） |  |  |  | 抹饰红灰时的赶轧刷浆 | 红土兑水搅成浆状后兑入江米汁和白矾水。红土、江米与白矾的质量比为100:7.5:5 | 现常用氧化铁红兑水再加胶类物质（文物建筑不应使用氧化铁红） |
| 包金红土浆 （黄土浆） |  |  |  | 抹饰黄灰时的赶轧刷灰 | 包金土子（黄土子）兑水搅成浆状后兑入江米汁和白矾水。黄土子、江米与白矾的质量比为100:7.5:5 | 如无包金土子，可用其他黄色调制而成，例如用深地板黄加适量樟丹和白粉代替，或用二份石黄五份樟丹一份雄黄代替。颜色应呈深米黄色或较漂亮的深土黄色 很重要的宫殿建筑可在土黄浆中掺入雄黄浆，极重要的宫殿建筑可直接刷雄黄浆，颜色呈略偏红的杏黄色 |
| 砖面水 |  |  |  | 旧干摆、丝缝墙面打点刷浆；捉节夹垄作法的筒瓦（布瓦）屋面新做刷浆 | 细砖面经研磨，加水调成浆状 | 可加少量月白浆 |
| 江 米 浆 ︵ 糯 米 浆 ︶ |  |  | （1） | 重要宫殿小夯灰土落水活 | 每平方丈（10.24平方米）用江米225克，白矾18.75克 | 江米浆又叫江米汁子，用江米（糯米）加水将米煮烂后滤去江米而成。浆的稀稠程度根据不同的使用要求而定，在便于施工的前提下宜稠不宜稀用于石砌体灌浆，生石灰浆不过淋 |
|  |  |  | （2） | 重要建筑的砖、石砌体灌浆 | 生石灰浆（细筛过淋）兑入江米浆和白矾水。灰、江米与白矾的质量比为100:0.3:0.33 |  |
|  |  |  | （3） | 宫殿青灰背提押溜浆（刷浆赶轧） | 青浆内掺入江米浆和白矾水，青灰、江米和白矾的质量比为10:1:0.25 |  |
|  |  |  | （4） | 纯白灰背提押溜浆（刷浆赶轧） | 泼灰加水搅成浆状后兑入江米浆和白矾水，灰、江米与白矾的质量比为100:1.6:1.07 |  |
|  |  |  | （5） | 屋面苫盘踩 | 江米浆与白灰掺合使用灰、江米与白矾的质量比为100:3:2 |  |
| 尜尜浆 |  |  |  | 小式地面石活铺垫；其他需添加骨料的灌浆 | 白灰浆或桃花浆中掺入碎砖。碎砖量为总量的40%~50%。碎砖长度不超过2~3厘米 |  |
| 油浆 |  |  |  | 宫殿屋面青灰背刷浆；宫殿布瓦屋面刷浆 | 青浆或月白浆兑入生桐油。青浆（或月白浆）与生桐油的体积比为100:1~3 |  |
| 盐 卤 浆 |  |  | （1） | 用于宫殿屋面青灰背的赶轧刷浆 | 盐卤兑水再加青浆和铁面。盐卤水与铁面的质量比为1:5~6:2，铁面粒径0.15~0.2厘米 | 宜盛在陶制容器中 |
|  |  |  | （2） | 用于大式石活安装中的铁件固定 | 盐卤兑水再加铁面。盐卤水与铁面的质量比为1:5~6:2，铁面粒径0.15~0.2厘米 |  |
| 白矾水 |  |  |  | 壁画抹灰面层的刷浆处理；小式石活铁件固定；细墁地挂油灰前的砖棱刷水 | 白矾适量加水。用于石活铁件固定应较稠 |  |
| 黑矾水 |  |  |  | 金砖墁地钻生泼墨 | 黑烟子用酒或胶水化开后与黑矾混合（黑烟子与黑矾的质量比为10:1）。红木刨花倒入水中煮沸，至水变色后除净刨花，把黑烟子和黑矾的混合液倒入红木水内，煮熬至深黑色，趁热用 | 现可用不褪色的染料代替。应在地面干透后使用 |
| 绿矾水 |  |  |  | 江南部分庙宇黄色墙面的刷浆 | 绿矾加水，浓度视刷后的颜色而定 |  |
| 生桐油 |  |  |  | 细墁地面钻生；旧地面加固养护 | 直接使用 |  |

1.由于白灰、青灰的实际质量很不稳定，故表中提供的配合比宜适时调整；

- 2.表中所列生石灰、青灰的块末比均以5:5为准；

- 3.表中各种灰类除掺灰泥类及砖面灰以外，每立方米所需生石灰均以654千克为准；

- 4.表中配合比除注明者外均为重量比；

- 5.密度：灰类，每立方米重500千克；泥类，每立方米重1600千克。

（资料性）
烧制文物建筑维修用石灰常见的原材料

石灰石（石灰岩）

以方解石(化学式CaCO3)为主要矿物成分的碳酸盐岩石。俗称“青石”，矿物学名称为石灰岩。

泥灰岩

介于碳酸盐岩和黏土岩之间的过渡性岩石。含有50%~75%方解石，50%~25%黏土矿物。

泥质灰岩

也称含泥石灰岩，是一种介于碳酸盐岩和黏土岩之间的过渡性岩石。含有75%~90%方解石，25%~10%黏土矿物。

牡蛎壳

废弃的牡蛎硬质外壳，富含方解石。

白垩

一种白色、疏松的土状岩石，主要矿物成分为方解石。

电石渣

电石法生产乙炔工艺过程中产生的废渣，主要成分为氢氧化钙。

参考文献

[1]  GB/T 20316.2 —2006 普通磨料 堆积密度的测定 第2部分：微粉

[2]  JC/T 478.2 —2013 建筑石灰试验方法 第2部分：化学分析方法

[3]  JC/T 479 —2013 建筑生石灰

[4]  JC/T 481 —2013 建筑消石灰

[5]  JC/T 2843 —2024 水硬性石灰材料

[6]  刘大可，中国古建筑瓦石营法[M]. 第2版. 北京：中国建筑工业出版社, 2015年.

[7]  李黎，赵林毅，中国古代石灰类材料研究[M]. 北京：文物出版社, 2015年.