编 制 说 明

（征求意见稿）

| 标准名称： | 文物建筑维修基本材料 石灰 |
| --- | --- |
| 计 划 号： | WW2025-005-T |
| 标准性质： | 强制性国家标准 推荐性国家标准 推荐性行业标准 指导性技术文件 |
| 制 修 订： | 制定 修订 |
| 负责起草单位： | 东南大学 |
| 项目负责人： | 张云升 |
| 编制日期： | 2026年 7 月 16 日 |

一、工作简况

【描述自标准编制工作启动至标准发布全过程，包括任务来源、制修订背景、起草过程、主要起草人所做的工作等。随着工作的进行，不断补充完整。应详细描述标准起草、内审、征求意见、预审、审查等阶段的时间、经过和结果。】

- 任务来源

为贯彻落实《国家标准化发展纲要》《“十四五”文物保护和科技创新规划》，进一步加强文物行业标准化建设，国家文物局决定开展2025年度国家和行业标准制修订计划项目申报工作(发文字号：办科函〔2025〕336号)。由东南大学负责《文物建筑维修基本材料 石灰》（计划号WW2025-005-T）行业标准的编制工作，标准归口单位为全国文物保护标准化技术委员会。

- 制定背景

石灰是建筑遗产修缮的重要原材料之一。其中气硬性石灰和水硬性石灰都可以应用于建筑遗产修缮领域，然而国内关于气硬性石灰的标准中并未包括力学性能等与修缮工艺密切相关的技术指标。不仅如此，国内对水硬性石灰的研究起步较晚，迄今为止国内文物保护行业尚未颁布关于水硬性石灰的相关标准，中国与国外传统建筑遗产营造工艺区别非常明显，在借鉴国外研究经验的基础上，也需要结合中国古建筑营造工艺特点，制定针对我国建筑遗产营造特点和需求的石灰标准。为了指导国内建筑遗产用石灰研究与生产，提升建筑遗产保护质量，特申请制定本项标准。

- 起草过程

（1）预研阶段

2020-2023年期间，在国家重点研发计划项目“明清官式建筑营造技艺科学认知与本体保护关键技术研究与示范(2020YFC1522400)”的资助下，针对目前建筑遗产修缮用石灰质量下滑的现象开展了大量的研究，为本文件的制定提供了坚实的基础和实验数据支撑。

（2）立项阶段

2024年4月至2025年3月，项目组开展了文献调研工作，综合东南大学等单位多年从事建筑遗产修缮用石灰的室内实验和现场应用示范实践经验，召开多次内部项目讨论会。2025年4月，提交“建筑遗产修缮用石灰”立项申请材料报送国家文物局。2025年8月，国家文物局办公室公示包含本标准的7项拟立项行业标准项目，并将本项目更名为《文物建筑维修基本材料 石灰》。

（3）起草阶段

东南大学牵头组织济南大学、故宫博物院、曲阜市三孔古建筑工程管理处等多家单位构成标准起草工作组，明确标准的定位和框架结构以及起草参加人员的工作任务。依据GB/T 1.1和GB/T 20001.8等标准化基础标准要求，开始本文件的编制工作。2026年3月召开启动会暨标准起草工作组第一次工作会议，研究确定标准的层次结构、规范性要素的构成及其技术内容的选取，并形成会议纪要。2026年4月召开标准起草工作组第二次工作会议，逐条论证标准内容等，并形成会议纪要。两次会议均邀请重要利益相关方、文标委有关委员以及国家文物局有关司室代表、秘书处代表参加。项目组成员根据分工，各司其职，将各自负责的内容完成并多次修改后汇集整理，形成征求意见稿。

2026年7月，召开内审会，内审会审查组专家针对各标准的编写规范情况，标准主要内容（如技术指标、参数、性能要求、试验方法、检验规则等）的依据，技术先进程度，与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调情况，经济合理情况，安全可靠情况，拟征求意见对象的广泛性和代表性情况，回避重要利益相关单位等情况进行评价。

（4）征求意见阶段

待补充

（5）项目预审阶段

待补充

- 主要起草人所做的工作

标准起草工作组成员由张云升、沈旸、赵鹏（济南大学）、祝萌、段鸿莺、赵鹏（故宫博物院）、张宇、刘志勇、刘诚、徐宁、余红发组成。张云升作为负责人主持标准制定工作，沈旸和赵鹏（济南大学）负责标准文本编制工作，祝萌、段鸿莺和赵鹏（故宫博物院）负责标准文件咨询、审定等工作。张宇、刘志勇负责标准文件术语起草等工作。刘诚负责检测方法等工作。徐宁和余红发负责承担本标准技术要求的制定等工作。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

（一）标准编制原则

【编写标准需考虑或遵守的原则，可从先进性、适用性、可操作性、协调性、规范性等方面考虑。】

在《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》指导下，本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.5—2017《标准编写规则第 5 部分：规范标准》及GB/T 20001.8—2023《标准起草规则 第8部分：评价标准》的规定和要求进行编写。标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则。在标准框架、结构和内容等方面符合标准的要求。

参与编制和参与起草制定本标准的成员均来自教学科研一线，并长期从事建筑遗产和传统建筑材料研究工作，标准内容是基于项目承担单位多年开展石灰材料研究及传统营造工艺的工作经验积累来确定的。确保列入标准的要求具有先进性、可操作性、可靠的特点。本标准所规定的文物建筑维修基本材料石灰的化学组成以及相应技术指标要求可以显著提高文物建筑的修缮质量，进一步推动本领域的整体科研水平。

（二）主要内容及其确定依据

【按照标准中各内容出现的顺序，从ICS/CCS、标题中英文、范围、规范性引用文件、术语和定义到各章技术要素，依次详细说明。针对标准中的各技术条款，必须逐条详细说明理由。修订标准，应对修订前后技术内容进行一一对比，并详细阐述修订理由。

确定依据可参考五方面：一是理论依据，如法律法规和国家有关文件等；二是技术依据，如技术原理、技术模型、技术路线、技术分析等；三是试验依据，如试验验证情况及结论；四是数据依据，如基于调研和资料数据的统计分析；五是实践依据，如经过长期实践检验、多型产品验证或在多个单位试点应用的效果等。】

1. 范围

本文件界定了文物建筑维修用石灰的术语和定义，给出了分类、等级和标记的说明，规定了技术要求、描述了检验方法、检验规则、以及标志、包装、质量证明书、运输和储存。本文件适用于文物建筑维修用石灰。

2. 规范性引用文件

本标准引用的具体标准条目如下：

JC/T 619  石灰术语

GB/T 5762  建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 1345  水泥细度检验方法 筛析法

GBT 6003.1  试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛

JC/T 478.1  建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法

JC/T 620  石灰取样方法

3. 术语和定义

在术语与定义中，为便于相关专业人士理解本标准中出现的文物建筑维修基本材料石灰相关术语的意义，本标准引用了部分相关标准中的术语和定义。针对该标准的适用性，对其他术语和定义的特定意义进行了严格的描述说明。

4. 技术要求

标准制定过程中，通过查阅相关资料，参考国内外标准，召开工作会议或者与专家及生产厂商技术人员电话沟通等多种形式，以及分析验证实验结果，最终确定了本标准的各项技术指标要求。具体内容及说明如下：

（1）文物建筑维修基本材料石灰的化学成分

为了控制石灰产品中的有害成分量和有效成分（胶结成分）含量，对石灰的化学成分进行了规定，参考BS EN 459-1-2015《建筑石灰 第1部分：定义、规范和合格标准》、JC/T479《建筑生石灰》、JC/T 481《建筑消石灰》、JC/T 2843《水硬性石灰材料》对石灰化学成分的要求，确定了文物建筑维修基本材料石灰需检测的化学成分指标包括三氧化硫含量、有效氧化钙和有效氢氧化钙含量（见表1，表2）。

表 1 气硬性石灰的化学成分   （质量分数）单位为百分数

| 名称 | EN 459-1 Building lime | JC/T479 建筑生石灰 | JCT 481 建筑消石灰 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镁（MgO） | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 二氧化碳（CO2） | ≤12 | ≤12 | — | ≤7 |
| 三氧化硫（SO3） | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 有效钙（CaO/Ca(OH)2） | ≥55 | （氧化钙+氧化镁）≥75 | （氧化钙+氧化镁）≥75 | ≥70 |

表 2 水硬性石灰和改良石灰的化学成分  （质量分数）单位为百分数

| 品种 | 代号 | EN 459-1 建筑石灰 |  | JC/T 2843 水硬性石灰材料 |  | 本标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三氧化硫（SO3）a/% | 有效氧化钙（Ca(OH)2）/% | 三氧化硫（SO3）a/% | 有效氧化钙（Ca(OH)2）/% | 三氧化硫（SO3）a/% | 有效钙（Ca(OH)2）/% |
| 水硬性石灰 | HL 2.0 | ≤2 | ≥ 35 | ≤2 | ≥ 35 | ≤2 | ≥ 35 |
|  | HL 3.5 |  | ≥ 25 |  | ≥ 25 |  | ≥ 25 |
|  | HL 5.0 |  | ≥ 15 |  | ≥ 15 |  | ≥ 15 |
| 改良石灰 | ML 0.5 | — | — | — | — | ≤2 | ≥ 70 |
|  | ML 2.0 | ≤3 | ≥ 10，<80 | — | — |  | ≥ 60 |
|  | ML 3.5 |  | ≥ 8，<50 | — | — |  | ≥ 50 |
|  | ML 5.0 |  | ≥ 4，<40 | — | — |  | ≥ 40 |

（2）文物建筑维修基本材料石灰的物理性质

参考BS EN 459-1-2015《建筑石灰 第1部分：定义、规范和合格标准》、JC/T479《建筑生石灰》、JC/T 481《建筑消石灰》、JC/T 2843《水硬性石灰材料》对石灰物理性能指标的要求，确定了文物建筑维修基本材料石灰需检测的物理性能指标包括游离水、细度、凝结时间、抗压强度、安定性（表3，表4，表5，表6）。

表 3 气硬性石灰物理性质  （质量分数）单位为百分数

| 标准 |  | JC/T479 建筑生石灰 |  |  | JCT 481 建筑消石灰 |  |  | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品种 |  | 气硬性石灰（粉状） |  |  | 气硬性石灰 |  |  | 气硬性石灰 |
| 代号 |  | CL 75 | CL 85 | CL 90 | HCL 75 | HCL 85 | HCL 90 | AL 0.5 |
| 游离水/% |  | — | — | — | ≤2.0 |  |  | ≤2.0 |
| 细度/% | 0.2 mm 筛余量 | ≤2.0 |  |  | ≤2.0 |  |  | ≤2.0 |
|  | 90 μm 筛余量 | ≤7.0 |  |  | ≤7.0 |  |  | ≤15.0 |
| 凝结时间/h | 初凝 | — | — | — | — | — | — | ≥1.0 |
|  | 终凝 | — | — | — | — | — | — | ≤40.0 |
| 抗压强度/MPa | 7 d | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 28 d | — | — | — | — | — | — | ≥0.5，<2.0 |
|  | ＞56d | — | — | — | — | — | — | 强度无倒缩 |
| 安定性 |  | — | — | — | 合格 |  |  | 合格 |

表 4 水硬性石灰物理性质  （质量分数）单位为百分数

| 标准 |  | EN 459-1 建筑石灰 |  |  | JC/T 2843 水硬性石灰材料 |  |  | 本标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品种 |  | 水硬性石灰 |  |  | 水硬性石灰 |  |  | 水硬性石灰 |  |  |
| 代号 |  | NHL 2.0 | NHL 3.5 | NHL 5.0 | NHL 2.0 | NHL 3.5 | NHL 5.0 | HL 2.0 | HL 3.5 | HL 5.0 |
| 游离水/% |  | ≤2 |  |  | ≤2 |  |  | ≤2 |  |  |
| 细度/% | 0.2 mm 筛余量 | ≤2.0 |  |  | ≤2.0 |  |  | ≤2.0 |  |  |
|  | 90 μm 筛余量 | ≤15.0 |  |  | ≤15.0 |  |  | ≤15.0 |  |  |
| 凝结时间/h | 初凝 | ≥1.0 |  |  | ≥1.0 |  |  | ≥1.0 |  |  |
|  | 终凝 | ≤40.0 | ≤30.0 | ≤15.0 | ≤40.0 | ≤30.0 | ≤15.0 | ≤40.0 | ≤30.0 | ≤15.0 |
| 抗压强度/MPa | 7 d | — | — | ≥2.0 | — | — | ≥2.0 | — | — | ≥2.0 |
|  | 28 d | ≥2.0，≤7.0 | ≥3.5，≤10.0 | ≥5.0，≤15.0 | ≥2.0，≤7.0 | ≥3.5，≤10.0 | ≥5.0，≤15.0 | ≥2.0，≤7.0 | ≥3.5，≤10.0 | ≥5.0，≤15.0 |
|  | ＞56d | — |  |  | — |  |  | 强度无倒缩 |  |  |
| 安定性 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |

表 5 改良石灰物理性质   （质量分数）单位为百分数

| 标准 |  | EN 459-1 建筑石灰 |  |  | 本标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品种 |  | 调和石灰 |  |  | 改良石灰 |  |  |  |
| 代号 |  | FL2.0， HL 2.0 | FL3.5， HL 3.5 | FL5.0， HL 5.0 | ML 0.5 | ML 2.0 | ML 3.5 | ML 5.0 |
| 游离水/% |  | ≤2 |  |  | ≤2 |  |  |  |
| 细度/% | 0.2 mm 筛余量 | ≤5.0 |  |  | ≤5.0 |  |  |  |
|  | 90 μm 筛余量 | ≤15.0 |  |  | ≤15.0 |  |  |  |
| 凝结时间/h | 初凝 | ≥1.0 |  |  | ≥1.0 |  |  |  |
|  | 终凝 | ≤40.0，≤15.0 | ≤30.0，≤15.0 | ≤15.0，≤15.0 | ≤40.0 |  |  |  |
| 抗压强度/MPa | 7 d | — | — | ≥2.0 | — | — | — | ≥2.0 |
|  | 28 d | ≥2.0，≤7.0 | ≥3.5，≤10.0 | ≥5.0，≤15.0 | ≥0.5，<2.0 | ≥2.0，≤7.0 | ≥3.5，≤10.0 | ≥5.0，≤15.0 |
|  | ＞56d | — |  |  | 强度无倒缩 |  |  |  |
| 安定性 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |

5. 试验方法及指标确定

参考标准BS EN 459-2-2010《建筑石灰 第2部分：试验方法》、JC/T 478.1《建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法》、JC/T 478.2《建筑石灰试验方法 第2部分：化学分析方法》和GB/T 5762《建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法》的试验方法，结合国内文物建筑修缮领域对石灰的需求和应用特点，经过标准编制工作组多次讨论，最终确定了本标准的各项技术指标要求。

6. 检验规则

本标准对文物建筑维修基本材料石灰的出厂检验进行了规定。

出厂检验项目包括了化学成分和物理性质的全部检验项目。规定了批量和取样方法。

检验结果均达到规定的相应等级要求时，则判定为合格产品。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

（一）试验验证的分析、综述报告，技术经济论证方面

【对于产品标准、方法标准，应给出“主要试验（或验证）的分析”情况。对于服务标准，应给出行业实践基础和应用效果。】

标准编制小组在第一次工作会上确定了文物建筑维修基本材料石灰的检测项目及技术要求。考虑到生产制造技术及相关标准的情况，为最大限度地保证标准的合理性，标准编制工作组对技术要求指标进行了试验验证。在全国范围内，对企业生产、市场销售和研究机构的石灰产品进行了广泛征集，并进行验证试验。

试验结果经计算处理后归纳如下。

（一）化学成分

表6 AL 0.5的化学成分                  单位为百分数

| 序号 | 生产厂家编号 | 氧化镁（MgO） （质量分数） | 二氧化碳（CO2） （质量分数） | 三氧化硫（SO3） （质量分数） | 有效氧化钙（CaO）或氢氧化钙(Ca（OH）2) （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1.23 | 1.37 | 0.65 | 84.46 |
|  | B | 3.76 | 2.59 | 0.26 | 65.53 |
|  | C | 2.41 | 0.85 | 1.13 | 89.29 |
|  | D | 3.59 | 5.73 | 0.75 | 78.38 |
|  | E | 2.59 | 3.92 | 0.91 | 86.11 |
| 2 | A | 3.56 | 4.26 | 0.56 | 73.02 |
|  | B | 4.0 | 2.49 | 0.34 | 68.87 |
|  | C | 3.68 | 3.8 | 0.96 | 84.08 |
|  | D | 2.78 | 5.6 | 0.59 | 80.65 |
|  | E | 3.63 | 3.87 | 1.01 | 81.14 |
| 3 | A | 3.27 | 1.07 | 0.46 | 75.58 |
|  | B | 1.46 | 1.99 | 0.35 | 75.36 |
|  | C | 3.07 | 2.63 | 0.58 | 74.04 |
|  | D | 2.0 | 5.42 | 0.82 | 81.75 |
|  | E | 1.72 | 4.41 | 0.4 | 67.32 |
| 4 | A | 4.09 | 3.97 | 0.74 | 83.21 |
|  | B | 3.67 | 4.64 | 0.46 | 65.62 |
|  | C | 2.14 | 2.16 | 0.44 | 88.19 |
|  | D | 3.76 | 2.39 | 0.83 | 77.63 |
|  | E | 3.87 | 3.09 | 0.49 | 74.76 |
| 5 | A | 2.85 | 2.13 | 0.77 | 87.32 |
|  | B | 2.38 | 1.92 | 1.13 | 79.83 |
|  | C | 1.49 | 1.08 | 0.36 | 82.12 |
|  | D | 3.52 | 2.91 | 0.32 | 67.36 |
|  | E | 4.11 | 3.43 | 1.1 | 86.6 |
| 6 | A | 1.26 | 4.37 | 0.85 | 80.36 |
|  | B | 2.0 | 3.98 | 0.36 | 78.39 |
|  | C | 2.54 | 5.5 | 1.02 | 65.08 |
|  | D | 2.68 | 1.72 | 1.05 | 86.79 |
|  | E | 2.09 | 3.97 | 0.79 | 72.95 |
| 7 | A | 3.43 | 3.48 | 0.94 | 80.23 |
|  | B | 1.23 | 2.43 | 0.28 | 87.92 |
|  | C | 3.77 | 4.91 | 0.53 | 71.12 |
|  | D | 3.77 | 5.47 | 0.33 | 79.37 |
|  | E | 1.43 | 4.56 | 0.93 | 72.48 |
| 8 | A | 2.6 | 3.53 | 0.49 | 86.83 |
|  | B | 2.45 | 1.88 | 0.73 | 84.08 |
|  | C | 1.81 | 2.37 | 1.13 | 82.54 |
|  | D | 2.5 | 3.38 | 0.37 | 74.33 |
|  | E | 2.21 | 3.72 | 0.46 | 74.25 |
| 9 | A | 1.44 | 3.93 | 0.46 | 87.47 |
|  | B | 3.71 | 1.2 | 0.47 | 82.9 |
|  | C | 1.85 | 1.5 | 1.07 | 81.02 |
|  | D | 2.6 | 4.68 | 0.96 | 63.67 |
|  | E | 1.51 | 2.95 | 0.63 | 79.01 |
| 10 | A | 3.34 | 4.14 | 1.12 | 71.9 |
|  | B | 2.39 | 2.51 | 1.01 | 74.8 |
|  | C | 1.78 | 3.04 | 0.63 | 75.37 |
|  | D | 1.95 | 5.36 | 0.65 | 86.62 |
|  | E | 2.82 | 1.1 | 1.13 | 86.13 |
| 11 | A | 4.03 | 5.37 | 1.0 | 63.21 |
|  | B | 2.63 | 1.89 | 0.61 | 71.13 |
|  | C | 2.33 | 5.66 | 0.49 | 85.12 |
|  | D | 2.54 | 2.91 | 1.09 | 89.2 |
|  | E | 2.84 | 4.36 | 0.39 | 75.72 |
| 12 | A | 4.03 | 3.68 | 0.73 | 84.43 |
|  | B | 1.4 | 3.7 | 0.7 | 86.45 |
|  | C | 1.68 | 5.54 | 0.33 | 73.58 |
|  | D | 2.95 | 4.15 | 0.46 | 72.31 |
|  | E | 3.8 | 2.05 | 0.78 | 81.95 |
| 13 | A | 2.44 | 3.7 | 0.71 | 88.03 |
|  | B | 1.82 | 4.35 | 0.47 | 77.63 |
|  | C | 3.17 | 2.31 | 0.54 | 84.5 |
|  | D | 1.44 | 3.09 | 1.13 | 89.21 |
|  | E | 1.44 | 1.89 | 0.49 | 88.0 |
| 14 | A | 3.78 | 5.14 | 0.58 | 73.04 |
|  | B | 3.64 | 4.28 | 0.79 | 69.04 |
|  | C | 3.12 | 0.89 | 0.97 | 75.78 |
|  | D | 3.15 | 5.43 | 0.38 | 72.23 |
|  | E | 1.54 | 3.55 | 0.5 | 81.67 |
| 15 | A | 3.3 | 1.84 | 0.81 | 75.09 |
|  | B | 2.64 | 5.27 | 1.0 | 71.78 |
|  | C | 2.45 | 2.2 | 0.26 | 84.87 |
|  | D | 3.07 | 2.13 | 0.9 | 80.64 |
|  | E | 2.47 | 0.9 | 0.33 | 67.04 |
| 16 | A | 3.84 | 3.51 | 0.99 | 81.24 |
|  | B | 1.66 | 1.47 | 0.53 | 87.34 |
|  | C | 3.53 | 5.05 | 1.04 | 74.05 |
|  | D | 1.95 | 1.35 | 0.94 | 67.05 |
|  | E | 2.4 | 3.88 | 0.39 | 87.94 |
| 17 | A | 3.78 | 5.14 | 0.58 | 73.04 |
|  | B | 3.64 | 4.28 | 0.79 | 89.04 |
|  | C | 3.12 | 0.89 | 0.97 | 75.78 |
|  | D | 3.15 | 5.43 | 0.38 | 62.23 |
|  | E | 1.54 | 3.55 | 0.5 | 81.67 |
| 18 | A | 3.3 | 1.84 | 0.81 | 75.09 |
|  | B | 2.64 | 5.27 | 1.0 | 71.78 |
|  | C | 2.45 | 2.2 | 0.26 | 64.87 |
|  | D | 3.07 | 2.13 | 0.9 | 80.64 |
|  | E | 2.47 | 0.9 | 0.33 | 87.04 |
| 19 | A | 3.84 | 3.51 | 0.99 | 81.24 |
|  | B | 1.66 | 1.47 | 0.53 | 87.34 |
|  | C | 3.53 | 5.05 | 1.04 | 74.05 |
|  | D | 1.95 | 1.35 | 0.94 | 87.05 |
|  | E | 2.4 | 3.88 | 0.39 | 87.94 |
| 20 | A | 3.08 | 0.97 | 0.5 | 74.31 |
|  | B | 3.36 | 4.15 | 1.04 | 71.68 |
|  | C | 2.45 | 1.0 | 0.45 | 69.75 |
|  | D | 1.31 | 1.82 | 0.83 | 80.51 |
|  | E | 1.87 | 3.73 | 0.96 | 70.13 |

表7 HL 2.0的化学成分                  单位为百分数

| 序号 | 生产厂家编号 | 三氧化硫（SO3） （质量分数） | 有效氧化钙（Ca(OH)2） （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0.74 | 35.61 |
| 2 | B | 0.54 | 37.11 |
| 3 | C | 0.66 | 37.30 |
| 4 | D | 0.89 | 37.09 |
| 5 | E | 0.76 | 36.54 |
| 6 | F | 0.92 | 35.94 |
| 7 | G | 0.76 | 36.76 |
| 8 | H | 0.56 | 35.87 |
| 9 | J | 0.65 | 37.43 |
| 10 | K | 0.85 | 36.93 |

表8 HL 3.5的化学成分                  单位为百分数

| 序号 | 生产厂家编号 | 三氧化硫（SO3） （质量分数） | 有效氧化钙（Ca(OH)2） （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0.81 | 28.12 |
| 2 | B | 1.00 | 29.56 |
| 3 | C | 1.00 | 28.59 |
| 4 | D | 0.92 | 29.41 |
| 5 | E | 0.85 | 28.37 |
| 6 | F | 0.97 | 28.83 |
| 7 | G | 0.89 | 28.94 |
| 8 | H | 0.93 | 27.99 |
| 9 | J | 1.01 | 27.86 |
| 10 | K | 0.96 | 27.83 |

表9 HL 5.0的化学成分                  单位为百分数

| 序号 | 生产厂家编号 | 三氧化硫（SO3） （质量分数） | 有效氧化钙（Ca(OH)2） （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0.51 | 19.21 |
| 2 | B | 0.52 | 18.45 |
| 3 | C | 0.28 | 17.67 |
| 4 | D | 0.25 | 17.58 |
| 5 | E | 0.56 | 17.49 |
| 6 | F | 0.44 | 18.36 |
| 7 | G | 0.48 | 18.67 |
| 8 | H | 0.51 | 19.21 |
| 9 | J | 0.48 | 17.56 |
| 10 | K | 0.57 | 18.33 |

表10 ML 0.5的化学成分                  单位为百分数

| 序号 | 生产厂家编号 | 三氧化硫（SO3） （质量分数） | 有效氧化钙（Ca(OH)2） （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0.67 | 81.38 |
| 2 | B | 0.83 | 76.43 |
| 3 | C | 1.23 | 82.22 |
| 4 | D | 0.37 | 80.52 |
| 5 | E | 0.52 | 79.91 |
| 6 | F | 0.95 | 77.32 |
| 7 | G | 0.65 | 74.36 |
| 8 | H | 0.85 | 73.86 |
| 9 | J | 0.62 | 76.16 |
| 10 | K | 0.74 | 80.34 |

表11 ML 2的化学成分                  单位为百分数

| 序号 | 生产厂家编号 | 三氧化硫（SO3） （质量分数） | 有效氧化钙（Ca(OH)2） （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0.72 | 75.26 |
| 2 | B | 1.21 | 65.71 |
| 3 | C | 0.42 | 66.14 |
| 4 | D | 0.99 | 60.49 |
| 5 | E | 1.34 | 67.83 |
| 6 | F | 0.55 | 68.05 |
| 7 | G | 0.75 | 64.37 |
| 8 | H | 0.55 | 63.56 |
| 9 | J | 0.72 | 71.16 |
| 10 | K | 0.64 | 69.34 |

表12 ML 3.5的化学成分                  单位为百分数

| 序号 | 生产厂家编号 | 三氧化硫（SO3） （质量分数） | 有效氧化钙（Ca(OH)2） （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1.12 | 60.37 |
| 2 | B | 0.37 | 61.12 |
| 3 | C | 0.85 | 56.84 |
| 4 | D | 1.42 | 52.09 |
| 5 | E | 0.67 | 58.51 |
| 6 | F | 1.05 | 51.76 |
| 7 | G | 1.14 | 58.65 |
| 8 | H | 0.58 | 54.54 |
| 9 | J | 0.78 | 58.75 |
| 10 | K | 0.84 | 54.28 |

表13 ML 5.0的化学成分                  单位为百分数

| 序号 | 生产厂家编号 | 三氧化硫（SO3） （质量分数） | 有效氧化钙（Ca(OH)2） （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1.33 | 45.22 |
| 2 | B | 0.64 | 41.65 |
| 3 | C | 0.39 | 45.18 |
| 4 | D | 0.89 | 48.73 |
| 5 | E | 0.34 | 47.06 |
| 6 | F | 0.79 | 43.59 |
| 7 | G | 0.89 | 45.76 |
| 8 | H | 0.76 | 46.25 |
| 9 | J | 0.86 | 48.38 |
| 10 | K | 0.94 | 48.45 |

试验中所有厂家提供的产品的三氧化硫含量和有效氧化钙含量均符合技术指标限定值的规定。

（二）物理性质

表14 AL 0.5的物理性质

| 组别 | 生产厂家编号 | 游离水 % | 细度 % |  | 凝结时间 h |  | 抗压强度 MPa |  |  | 安定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 mm筛余量 | 90μm筛余量 | 初凝 | 终凝 | 7d | 28 d | 56d |  |
| 1 | A | 0.596 | 0.3 | 0.7 | 26.16 | 30.36 | - | 0.52 | 0.97 | 合格 |
|  | B | 1.125 | 0.4 | 2.2 | 20.83 | 25.47 | - | 0.62 | 1.13 |  |
|  | C | 1.025 | 0.5 | 2.1 | 25.21 | 28.16 | - | 0.53 | 0.98 |  |
|  | D | 0.563 | 0.7 | 1.8 | 15.37 | 18.85 | - | 0.68 | 1.23 |  |
|  | E | 0.498 | 0.4 | 2.1 | 17.46 | 19.33 | - | 0.47 | 1.06 |  |
| 2 | A | 0.899 | 0.3 | 1.2 | 17.78 | 31.14 | - | 0.69 | 1.41 |  |
|  | B | 0.553 | 0.5 | 0.8 | 17.73 | 27.43 | - | 0.51 | 1.07 |  |
|  | C | 0.905 | 0.6 | 1.1 | 21.73 | 32.95 | - | 0.48 | 0.86 |  |
|  | D | 0.936 | 0.5 | 1.0 | 25.7 | 29.61 | - | 0.53 | 1.02 |  |
|  | E | 1.029 | 0.6 | 2.2 | 23.24 | 30.2 | - | 0.67 | 1.02 |  |
| 3 | A | 0.844 | 0.7 | 1.8 | 24.67 | 31.26 | - | 0.43 | 0.89 |  |
|  | B | 0.641 | 0.4 | 0.8 | 17.88 | 20.95 | - | 0.58 | 1.28 |  |
|  | C | 0.727 | 0.5 | 1.1 | 18.25 | 34.34 | - | 0.68 | 1.27 |  |
|  | D | 0.605 | 0.7 | 1.0 | 19.46 | 35.2 | - | 0.68 | 1.25 |  |
|  | E | 0.927 | 0.7 | 2.1 | 17.84 | 19.84 | - | 0.59 | 1.1 |  |
| 4 | A | 0.63 | 0.8 | 2.3 | 18.77 | 29.99 | - | 0.61 | 1.42 |  |
|  | B | 0.786 | 0.4 | 1.1 | 21.43 | 25.83 | - | 0.66 | 1.41 |  |
|  | C | 0.748 | 0.4 | 2.5 | 20.87 | 23.1 | - | 0.51 | 1.02 |  |
|  | D | 0.891 | 0.7 | 1.5 | 16.06 | 25.45 | - | 0.44 | 0.84 |  |
|  | E | 1.107 | 0.7 | 0.7 | 23.15 | 31.79 | - | 0.65 | 1.1 |  |
| 5 | A | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 20.27 | 34.71 | - | 0.55 | 1.06 |  |
|  | B | 0.812 | 0.4 | 2.3 | 24.76 | 28.63 | - | 0.68 | 1.27 |  |
|  | C | 0.594 | 0.7 | 1.7 | 23.77 | 30.39 | - | 0.46 | 0.81 |  |
|  | D | 0.51 | 0.8 | 2.3 | 24.34 | 28.42 | - | 0.52 | 1.11 |  |
|  | E | 1.092 | 0.3 | 1.6 | 16.12 | 31.52 | - | 0.51 | 1.07 |  |
| 6 | A | 0.796 | 0.6 | 1.2 | 24.78 | 29.83 | - | 0.56 | 1.23 |  |
|  | B | 0.956 | 0.4 | 1.3 | 26.11 | 32.47 | - | 0.62 | 1.22 |  |
|  | C | 0.574 | 0.4 | 1.3 | 21.72 | 25.63 | - | 0.56 | 1.0 |  |
|  | D | 0.894 | 0.4 | 2.3 | 24.65 | 26.34 | - | 0.57 | 1.3 |  |
|  | E | 0.632 | 0.4 | 2.4 | 21.53 | 28.59 | - | 0.39 | 0.78 |  |
| 7 | A | 0.617 | 0.3 | 1.5 | 19.94 | 27.67 | - | 0.70 | 1.31 |  |
|  | B | 1.115 | 0.3 | 1.4 | 19.03 | 33.24 | - | 0.57 | 1.06 |  |
|  | C | 0.779 | 0.5 | 1.2 | 18.07 | 34.13 | - | 0.62 | 1.39 |  |
|  | D | 0.843 | 0.3 | 2.5 | 24.39 | 35.05 | - | 0.42 | 0.84 |  |
|  | E | 0.602 | 0.5 | 1.1 | 19.7 | 21.56 | - | 0.61 | 1.45 |  |
| 8 | A | 0.664 | 0.7 | 1.5 | 19.93 | 34.74 | - | 0.43 | 0.83 |  |
|  | B | 0.948 | 0.4 | 1.2 | 25.82 | 31.77 | - | 0.65 | 1.34 |  |
|  | C | 0.534 | 0.6 | 1.6 | 24.57 | 27.11 | - | 0.57 | 1.01 |  |
|  | D | 0.615 | 0.6 | 1.9 | 17.91 | 21.25 | - | 0.75 | 1.15 |  |
|  | E | 0.871 | 0.6 | 1.5 | 21.67 | 29.3 | - | 0.43 | 0.74 |  |
| 9 | A | 0.947 | 0.4 | 1.4 | 22.62 | 27.14 | - | 0.59 | 1.34 |  |
|  | B | 0.543 | 0.5 | 2.5 | 26.12 | 27.72 | - | 0.56 | 1.1 |  |
|  | C | 1.083 | 0.7 | 2.3 | 19.36 | 22.73 | - | 0.53 | 0.97 |  |
|  | D | 0.882 | 0.8 | 1.9 | 15.45 | 32.43 | - | 0.58 | 1.3 |  |
|  | E | 1.087 | 0.4 | 0.9 | 16.52 | 28.2 | - | 0.58 | 1.27 |  |
| 10 | A | 0.948 | 0.4 | 1.8 | 18.22 | 27.16 | - | 0.55 | 1.04 |  |
|  | B | 0.556 | 0.5 | 1.2 | 15.41 | 31.69 | - | 0.68 | 1.11 |  |
|  | C | 0.963 | 0.6 | 1.5 | 15.47 | 20.54 | - | 0.65 | 1.12 |  |
|  | D | 0.84 | 0.7 | 1.7 | 16.97 | 21.37 | - | 0.59 | 1.41 |  |
|  | E | 0.997 | 0.7 | 2.3 | 17.64 | 23.33 | - | 0.43 | 0.85 |  |
| 11 | A | 1.052 | 0.5 | 1.8 | 17.04 | 34.24 | - | 0.54 | 0.95 |  |
|  | B | 1.006 | 0.7 | 0.7 | 23.32 | 27.99 | - | 0.56 | 1.08 |  |
|  | C | 1.04 | 0.7 | 1.2 | 23.87 | 26.0 | - | 0.54 | 1.94 |  |
|  | D | 0.637 | 0.7 | 1.5 | 18.66 | 32.15 | - | 0.56 | 0.98 |  |
|  | E | 0.619 | 0.5 | 2.3 | 25.8 | 29.19 | - | 0.48 | 0.77 |  |
| 12 | A | 1.113 | 0.6 | 2.4 | 16.61 | 34.89 | - | 0.55 | 1.44 |  |
|  | B | 0.664 | 0.4 | 1.5 | 23.23 | 27.72 | - | 0.67 | 1.22 |  |
|  | C | 0.74 | 0.6 | 1.2 | 23.02 | 24.04 | - | 0.42 | 0.85 |  |
|  | D | 0.949 | 0.7 | 1.9 | 19.3 | 21.35 | - | 0.69 | 1.15 |  |
|  | E | 0.695 | 0.7 | 2.0 | 18.61 | 24.48 | - | 0.61 | 1.17 |  |
| 13 | A | 0.683 | 0.4 | 1.5 | 25.52 | 32.51 | - | 0.55 | 1.03 |  |
|  | B | 0.687 | 0.6 | 0.7 | 18.47 | 26.3 | - | 0.66 | 1.29 |  |
|  | C | 0.79 | 0.5 | 1.1 | 20.48 | 33.99 | - | 0.47 | 0.95 |  |
|  | D | 0.551 | 0.6 | 1.8 | 18.99 | 32.57 | - | 0.71 | 1.31 |  |
|  | E | 0.639 | 0.4 | 0.7 | 18.01 | 26.95 | - | 0.74 | 1.07 |  |
| 14 | A | 1.113 | 0.6 | 2.4 | 16.61 | 34.89 | - | 0.55 | 1.44 |  |
|  | B | 0.664 | 0.4 | 1.5 | 23.23 | 27.72 | - | 0.67 | 1.22 |  |
|  | C | 0.74 | 0.6 | 1.2 | 23.02 | 24.04 | - | 0.76 | 1.28 |  |
|  | D | 0.949 | 0.7 | 1.9 | 19.3 | 21.35 | - | 0.69 | 1.15 |  |
|  | E | 0.695 | 0.7 | 2.0 | 18.61 | 24.48 | - | 0.61 | 1.17 |  |
| 15 | A | 0.683 | 0.4 | 1.5 | 25.52 | 32.51 | - | 0.55 | 1.03 |  |
|  | B | 0.687 | 0.6 | 0.7 | 18.47 | 26.3 | - | 0.66 | 1.29 |  |
|  | C | 0.79 | 0.5 | 1.1 | 20.48 | 33.99 | - | 0.52 | 0.98 |  |
|  | D | 0.551 | 0.6 | 1.8 | 18.99 | 32.57 | - | 0.57 | 1.01 |  |
|  | E | 0.639 | 0.4 | 0.7 | 18.01 | 26.95 | - | 0.54 | 1.07 |  |
| 16 | A | 0.636 | 0.4 | 1.5 | 15.68 | 24.72 | - | 0.69 | 1.18 |  |
|  | B | 0.601 | 0.5 | 0.9 | 22.08 | 23.41 | - | 0.61 | 1.25 |  |
|  | C | 0.515 | 0.6 | 0.9 | 20.35 | 22.05 | - | 0.61 | 1.07 |  |
|  | D | 0.703 | 0.7 | 1.4 | 23.48 | 33.53 | - | 0.57 | 1.01 |  |
|  | E | 0.51 | 0.6 | 2.5 | 19.15 | 30.04 | - | 0.47 | 0.77 |  |
| 17 | A | 0.636 | 0.4 | 1.5 | 15.68 | 24.72 | - | 0.69 | 1.18 |  |
|  | B | 0.601 | 0.5 | 0.9 | 22.08 | 23.41 | - | 0.61 | 1.25 |  |
|  | C | 0.515 | 0.6 | 0.9 | 20.35 | 22.05 | - | 0.61 | 1.07 |  |
|  | D | 0.703 | 0.7 | 1.4 | 23.48 | 33.53 | - | 0.47 | 0.94 |  |
|  | E | 0.51 | 0.6 | 2.5 | 19.15 | 30.04 | - | 0.62 | 1.11 |  |
| 18 | A | 1.11 | 0.6 | 1.2 | 16.45 | 22.44 | - | 0.56 | 1.06 |  |
|  | B | 0.507 | 0.6 | 1.2 | 25.88 | 31.57 | - | 0.57 | 1.05 |  |
|  | C | 1.043 | 0.5 | 2.3 | 21.56 | 28.57 | - | 0.62 | 1.06 |  |
|  | D | 0.53 | 0.8 | 1.6 | 24.24 | 29.3 | - | 0.52 | 1.28 |  |
|  | E | 0.532 | 0.4 | 1.7 | 18.65 | 35.26 | - | 0.53 | 1.34 |  |
| 19 | A | 0.878 | 0.7 | 1.1 | 21.01 | 28.02 | - | 0.62 | 1.39 |  |
|  | B | 1.119 | 0.5 | 1.8 | 21.95 | 32.13 | - | 0.57 | 0.96 |  |
|  | C | 0.63 | 0.6 | 1.0 | 17.25 | 20.53 | - | 0.45 | 0.89 |  |
|  | D | 0.87 | 0.4 | 1.1 | 23.0 | 31.99 | - | 0.63 | 1.31 |  |
|  | E | 1.077 | 0.7 | 1.8 | 22.5 | 34.57 | - | 0.62 | 1.24 |  |
| 20 | A | 1.05 | 0.7 | 1.2 | 15.48 | 34.53 | - | 0.52 | 1.32 |  |
|  | B | 0.804 | 0.7 | 1.9 | 22.34 | 29.24 | - | 0.62 | 1.02 |  |
|  | C | 0.637 | 0.6 | 1.3 | 21.64 | 28.66 | - | 0.65 | 1.18 |  |
|  | D | 0.966 | 0.5 | 2.0 | 18.29 | 23.36 | - | 0.53 | 0.99 |  |
|  | E | 0.573 | 0.6 | 2.1 | 17.37 | 22.8 | - | 0.64 | 1.33 |  |

表15 HL 2.0的物理性质

| 序号 | 生产厂家编号 | 游离水 % | 细度 % |  | 凝结时间 h |  | 抗压强度 MPa |  |  | 安定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 mm筛余量 | 90μm筛余量 | 初凝 | 终凝 | 7d | 28 d | 56d |  |
| 1 | A | 0.626 | 0 | 0.2 | 8.16 | 11.03 | 1.36 | 2.08 | 2.86 | 合格 |
| 2 | B | 1.203 | 0.6 | 1.4 | 8.65 | 11.47 | 1.47 | 2.43 | 2.91 |  |
| 3 | C | 1.130 | 0.5 | 2.4 | 9.21 | 12.16 | 1.82 | 2.53 | 3.26 |  |
| 4 | D | 0.480 | 0.5 | 2.3 | 8.17 | 11.82 | 1.70 | 3.81 | 4.13 |  |
| 5 | E | 0.572 | 0.4 | 2.1 | 10.75 | 12.37 | 0.95 | 2.36 | 2.82 |  |
| 6 | F | 0.714 | 0.8 | 3.5 | 9.59 | 11.59 | 1.59 | 2.26 | 2.79 |  |
| 7 | G | 0.84 | 0.6 | 2.6 | 8.76 | 12.33 | 1.45 | 2.65 | 2.87 |  |
| 8 | H | 0.458 | 0.5 | 1.6 | 9.56 | 12.56 | 1.37 | 2.56 | 2.98 |  |
| 9 | J | 0.864 | 0.7 | 2.2 | 10.32 | 11.97 | 1.28 | 2.48 | 2.57 |  |
| 10 | K | 0.948 | 0.4 | 3.1 | 9.56 | 12.21 | 1.53 | 2.75 | 3.12 |  |

表16 HL 3.5的物理性质

| 序号 | 生产厂家编号 | 游离水 % | 细度 % |  | 凝结时间 h |  | 抗压强度 MPa |  |  | 安定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 mm筛余量 | 90μm筛余量 | 初凝 | 终凝 | 7d | 28 d | 56d |  |
| 1 | A | 0.525 | 1.8 | 6.5 | 7.25 | 9.52 | 3.20 | 4.36 | 4.26 | 合格 |
| 2 | B | 0.763 | 1.0 | 4.6 | 6.48 | 10.18 | 2.12 | 3.71 | 4.89 |  |
| 3 | C | 0.441 | 1.1 | 5.2 | 8.45 | 9.14 | 2.46 | 4.51 | 4.75 |  |
| 4 | D | 0.688 | 1.3 | 5.1 | 6.25 | 8.45 | 2.86 | 4.27 | 4.66 |  |
| 5 | E | 0.598 | 1.2 | 4.9 | 8.01 | 11.37 | 2.37 | 3.57 | 3.84 |  |
| 6 | F | 0.713 | 1.6 | 6.1 | 7.19 | 8.91 | 2.59 | 4.12 | 4.53 |  |
| 7 | G | 0.467 | 1.4 | 4.6 | 6.46 | 8.76 | 2.67 | 4.32 | 4.87 |  |
| 8 | H | 0.386 | 1.2 | 5.3 | 7.86 | 8.57 | 2.54 | 3.76 | 4.68 |  |
| 9 | J | 0.485 | 1.5 | 6.3 | 6.35 | 7.99 | 2.89 | 3.63 | 4.63 |  |
| 10 | K | 0.586 | 1.6 | 5.4 | 8.46 | 9.87 | 2.49 | 3.76 | 4.76 |  |

表17 HL 5.0的物理性质

| 序号 | 生产厂家编号 | 游离水 % | 细度 % |  | 凝结时间 h |  | 抗压强度 MPa |  |  | 安定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 mm筛余量 | 90μm筛余量 | 初凝 | 终凝 | 7d | 28 d | 56d |  |
| 1 | A | 0.168 | 1.0 | 4.2 | 4.26 | 5.62 | 3.25 | 5.91 | 7.62 | 合格 |
| 2 | B | 0.250 | 1.2 | 4.5 | 3.71 | 4.75 | 3.31 | 5.96 | 8.15 |  |
| 3 | C | 0.176 | 0.8 | 4.3 | 4.84 | 5.41 | 3.27 | 6.87 | 7.29 |  |
| 4 | D | 0.440 | 1.1 | 4.6 | 3.95 | 4.88 | 3.27 | 6.42 | 7.94 |  |
| 5 | E | 0.358 | 0.9 | 3.9 | 3.52 | 4.26 | 3.81 | 6.78 | 8.37 |  |
| 6 | F | 0.461 | 1.3 | 4.7 | 4.26 | 5.02 | 3.45 | 5.91 | 7.41 |  |
| 7 | G | 0.453 | 0.9 | 4.1 | 3.89 | 4.78 | 3.54 | 5.98 | 7.34 |  |
| 8 | H | 0.343 | 1.1 | 4.2 | 4.21 | 5.35 | 3.53 | 6.93 | 7.54 |  |
| 9 | J | 0.532 | 1.2 | 4.3 | 4.32 | 5.32 | 3.65 | 6.35 | 7.46 |  |
| 10 | K | 0.536 | 0.8 | 4.5 | 3.95 | 4.94 | 3.64 | 6.34 | 8.11 |  |

表18 ML 0.5的物理性质

| 序号 | 生产厂家编号 | 游离水 % | 细度 % |  | 凝结时间 h |  | 抗压强度 MPa |  |  | 安定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 mm筛余量 | 90μm筛余量 | 初凝 | 终凝 | 7d | 28 d | 56d |  |
| 1 | A | 0.646 | 0.7 | 2.5 | 16.16 | 18.36 | - | 0.58 | 0.99 | 合格 |
| 2 | B | 1.015 | 0.4 | 2.2 | 21.87 | 24.45 | - | 0.83 | 1.13 |  |
| 3 | C | 1.205 | 0.4 | 2.1 | 5.21 | 8.16 | - | 1.27 | 1.78 |  |
| 4 | D | 0.767 | 0.3 | 0.7 | 16.37 | 18.38 | - | 0.88 | 1.49 |  |
| 5 | E | 0.536 | 0.6 | 2.1 | 17.36 | 19.83 | - | 0.62 | 1.21 |  |
| 6 | F | 0.687 | 0.5 | 1.8 | 9.74 | 11.63 | - | 1.08 | 1.32 |  |
| 7 | G | 0.754 | 0.5 | 2.2 | 15.35 | 17.58 | - | 0.87 | 1.23 |  |
| 8 | H | 0.857 | 0.4 | 2.4 | 8.48 | 10.67 | - | 0.95 | 1.44 |  |
| 9 | J | 0.649 | 0.7 | 2.1 | 9.26 | 11.65 | - | 1.03 | 1.54 |  |
| 10 | K | 0.654 | 0.6 | 1.7 | 16.78 | 18.46 | - | 0.67 | 1.22 |  |

表19 ML 2.0的物理性质

| 序号 | 生产厂家编号 | 游离水 % | 细度 % |  | 凝结时间 h |  | 抗压强度 MPa |  |  | 安定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 mm筛余量 | 90μm筛余量 | 初凝 | 终凝 | 7d | 28 d | 56d |  |
| 1 | A | 1.718 | 0.0 | 3.4 | 5.73 | 12.26 | 1.92 | 2.67 | 4.51 | 合格 |
| 2 | B | 1.579 | 0.8 | 4.0 | 2.62 | 5.36 | 2.35 | 5.50 | 6.08 |  |
| 3 | C | 1.936 | 0.5 | 2.6 | 14.65 | 19.45 | 2.78 | 4.25 | 5.64 |  |
| 4 | D | 1.534 | 1.1 | 5.6 | 6.84 | 10.22 | 3.16 | 5.00 | 5.92 |  |
| 5 | E | 1.722 | 0.0 | 1.8 | 22.94 | 25.74 | 2.51 | 3.58 | 4.53 |  |
| 6 | F | 1.469 | 0.2 | 2.3 | 4.48 | 8.94 | 3.02 | 4.67 | 5.22 |  |
| 7 | G | 1.566 | 0.5 | 4.3 | 6.75 | 8.21 | 2.45 | 4.11 | 5.33 |  |
| 8 | H | 1.467 | 0.6 | 2.5 | 4.89 | 6.31 | 2.33 | 3.96 | 4.86 |  |
| 9 | J | 1.786 | 1.1 | 3.7 | 14.65 | 16.56 | 2.56 | 4.01 | 5.13 |  |
| 10 | K | 1.845 | 0.7 | 1.7 | 12.77 | 14.72 | 2.72 | 4.22 | 5.36 |  |

表20 ML 3.5的物理性质

| 序号 | 生产厂家编号 | 游离水 % | 细度 % |  | 凝结时间 h |  | 抗压强度 MPa |  |  | 安定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 mm筛余量 | 90μm筛余量 | 初凝 | 终凝 | 7d | 28 d | 56d |  |
| 1 | A | 1.354 | 0.7 | 5.1 | 3.74 | 7.83 | 2.67 | 4.67 | 5.41 | 合格 |
| 2 | B | 1.182 | 1.5 | 4.7 | 5.63 | 8.29 | 3.12 | 4.83 | 5.83 |  |
| 3 | C | 1.525 | 0.6 | 3.4 | 22.57 | 25.82 | 2.25 | 4.98 | 5.12 |  |
| 4 | D | 1.247 | 0.9 | 4.1 | 14.58 | 19.84 | 3.81 | 4.31 | 5.95 |  |
| 5 | E | 1.598 | 0.5 | 3.5 | 9.69 | 13.53 | 2.94 | 4.78 | 5.66 |  |
| 6 | F | 1.133 | 2.0 | 6.9 | 5.68 | 8.63 | 3.46 | 4.15 | 5.07 |  |
| 7 | G | 1.022 | 0.6 | 6.8 | 5.87 | 7.44 | 3.21 | 4.76 | 5.56 |  |
| 8 | H | 1.223 | 0.8 | 8.5 | 15.76 | 17.33 | 2.97 | 4.21 | 5.12 |  |
| 9 | J | 1.143 | 0.9 | 7.4 | 21.22 | 24.22 | 3.01 | 4.15 | 5.02 |  |
| 10 | K | 1.325 | 1.7 | 6.3 | 13.76 | 15.67 | 2.78 | 4.26 | 5.21 |  |

表21 ML 5.0的物理性质

| 序号 | 生产厂家编号 | 游离水 % | 细度 % |  | 凝结时间 h |  | 抗压强度 MPa |  |  | 安定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 mm筛余量 | 90μm筛余量 | 初凝 | 终凝 | 7d | 28 d | 56d |  |
| 1 | A | 1.086 | 3.1 | 6.8 | 2.53 | 4.12 | 5.06 | 7.63 | 9.22 | 合格 |
| 2 | B | 1.174 | 0.3 | 0.8 | 5.76 | 6.98 | 3.91 | 7.02 | 8.71 |  |
| 3 | C | 1.380 | 0.7 | 2.8 | 13.57 | 9.37 | 5.32 | 8.63 | 9.85 |  |
| 4 | D | 1.385 | 1.4 | 3.4 | 19.45 | 24.64 | 7.09 | 10.50 | 10.94 |  |
| 5 | E | 1.256 | 2.7 | 5.2 | 17.28 | 21.87 | 4.66 | 7.48 | 9.46 |  |
| 6 | F | 1.291 | 2.1 | 4.5 | 6.38 | 8.02 | 5.13 | 7.73 | 8.63 |  |
| 7 | G | 1.345 | 0.5 | 3.5 | 6.43 | 8.76 | 3.67 | 7.89 | 9.54 |  |
| 8 | H | 1.223 | 2.5 | 4.2 | 7.84 | 9.45 | 4.34 | 7.46 | 10.22 |  |
| 9 | J | 1.634 | 1.6 | 3.2 | 14.56 | 16.56 | 5.65 | 7.28 | 9.45 |  |
| 10 | K | 1.235 | 1.8 | 2.6 | 17.54 | 19.33 | 5.21 | 7.84 | 9.77 |  |

试验中所有厂家提供的产品的游离水、细度、凝结时间、抗压强度、安定性及硬化后颜色均符合技术指标限定值的规定。

（二）预期的经济效益、社会效益和生态效益方面

【经济效益可从提高产品质量、工作效率和技术水平，促进管理科学化等方面进行阐述。社会效益可从促进经济社会发展、提高人民生活水平、保护消费者权益、提高科学技术水平、提升文物保护规范性、推动文物事业高质量发展等方面进行阐述。生态效益可从生态保护、绿色环境建设、节能减排等方面进行阐述。】

（1）经济效益

近年来由于灰浆材料质量稳定性差导致重复性修缮状况频发。以故宫为例，故宫作为中国古代宫殿建筑的典型代表，同时也是世界文化遗产。太和门和太和殿是其最重要的建筑之一。太和门和太和殿屋面分别与2004年和2008年完成修缮。其中太和殿与2015年再次进行捉节夹垄。目前由于两座建筑屋面出现严重的捉节夹垄灰冻胀开裂，因此拟再次对其开展修缮工作。根据2020年故宫博物院太和门和太和殿应急抢险工程预算书显示，太和门和太和殿屋面仅捉节夹垄修缮一项预计需架木费分别为206万和269万，人工费分别为15.6万和33.6万，材料费分别为8.1万和9.8万，其中材料费分别仅占总费用的3.7%和3.2%。由此可见，高质量的灰浆材料对于有效减少重复修缮次数，大幅削减架木费等修缮成本至关重要。进而在我国整个文化遗产保护价值链中压缩劳动密集型产业成本，将经济效益向预防性保护、科研创新和确立我国文保品牌战略转移。推动重新塑造建筑遗产保护整体价值链的变化，能够顺应时代发展的要求，让传统文化不断发展壮大，形成产业化规模，最终实现传统文化、社会文化价值和经济价值共赢，并且让传统文化的凝聚力更为集中。

（2）社会效益

20世纪70年代起，欧洲建立Eurolime(欧洲石灰协会)，以研发、制备用于文物保护的石灰材料为宗旨，在德国的支持下，用于古建筑保护修复的各种粘结材料应运而生，这些材料主要由C2S, Ca(OH)2, CaO,CaCO3, SiO2以及少量粘土矿物组成，世界上首个有关水硬性石灰的标准BS EN459-1:2001也由此制定，此标准至今为止已更新至BS EN459-1:2015。21世纪初，美国、日本、澳大利亚和德国等国家相继将天然水硬性石灰(NHL)用于石质文物修复及保护上。目前，国外砖石古迹和历史建筑几乎全部采用含有活性成分的石灰材料进行修缮。而反观国内，众多研究学者虽然在实验室中开展了大量石灰烧制与硬化机理的相关研究，但是尚未形成统一、规模化和标准化生产应用。同世界先进不可移动文物保护理念和技术相比，国内建筑遗产修缮用石灰仍然存在无序且质量参差不齐的客观现状。以屋面捉节夹垄灰冻胀脱落为例，不仅明显降低了屋面防水效果，影响了屋面功效性，频繁修缮也严重损伤了建筑遗产的历史价值。而且滑落的灰块和瓦片严重威胁游客的人身安全，极易引发恶劣的社会舆论。针对我国建筑遗产和传统营造工艺特点制定建筑遗产修缮用石灰标准，促进高质量石灰标准化和规模化生产应用，提升文物修缮质量，不仅可以赶超国际先进文物修缮水平，而且为讲好中国故事，提升中国文化国际传播效能提供坚实的着力点。

（3）生态效益

‌‌高质量的石灰具有优异的抗渗性、抗裂性和长期强度增长特性，延长了建筑物使用寿命，减少因频繁修缮产生的资源消耗和碳排放。生产原料中大量使用火山灰、矿渣、粉煤灰等工业固废，降低了对传统石灰石等不可再生资源的依赖，符合循环经济和绿色建筑理念。通过煅烧工业固废（如矿渣、硅灰等）制备水硬性石灰，不仅减少了废弃物填埋带来的土地占用和污染风险，还实现了固废的高值化利用，推动产业绿色转型。在历史建筑修缮中，石灰与建筑本体兼容性优良，可避免传统材料修复导致的二次化学侵蚀或物理破坏，维护生态原真性。因此，建筑遗产修缮用石灰的研发通过原料替代、固废利用及性能优化，构建了从生产到应用的全链条生态效益体系。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

【若国际、国外有同类标准，应对技术指标逐项进行对比，并说明本标准与之相比技术水平达到的程度。若没有，需明确说明国际、国外尚无同类标准，尽可能分析出原因。】

欧洲标准BS EN 459-1-2015《建筑石灰》中规定了气硬性石灰和水硬性石灰各项性能的指标参数。由于欧洲对建筑遗产用石灰的研究比较成熟，因此已经有大量的实际应用案例。目前国内关于气硬性石灰的标准主要针对现代石灰厂家产品的质量控制，缺乏建筑遗产修缮用气硬性石灰质量标准的参考依据。水硬性石灰的研究尚处于初始阶段，文物建筑行业尚未颁布相应标准规范。中国与国外传统建筑遗产营造工艺区别非常明显，在借鉴国外研究经验的基础上，也需要结合中国古建筑营造工艺特点，制定针对我国建筑遗产营造特点和需求的石灰标准，指导国内气硬性石灰和水硬性石灰研究与生产，提升建筑遗产保护质量。

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

【若为采用国际标准，说明采标原因，并描述是否符合采标原则、是否对口采标、有无版权问题。若为非采用国际标准，应说明未采用国际标准的原因。】

目前，水硬性石灰主要有欧洲标准BSEN 459-1《建筑石灰 第1部分：定义,规范和合格标准》、BSEN 459-2《建筑石灰 第2部分：试验方法》和BSEN 459-3《建筑石灰 第3部分：合格评定》，上述标准是建筑用石灰产品的总和，还包括了气硬性石灰产品，并且性能指标中对石灰用于各类砂浆中的性能也进行了规定，本标准中不涉及应用于砂浆中的性能指标。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

【识别出与标准相关的法律法规和已发布标准，找出各自内容的侧重点，然后分析本标准与之的差异，区别主要细化部分、填补空白部分及对已有标准技术要求的提高和完善部分。若与相关标准有矛盾、重复的情况，应在第九章中明确对相关标准的修改或废止建议。】

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求。本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

【应详细阐述重大分歧出现的时间、阶段，分歧意见内容，负责起草单位协调处理情况及结果，在标准中如何体现。不得回避、隐瞒重大分歧意见，重大分歧应在报批前全部解决。】

无

八、涉及专利的有关说明

【详细说明是否从技术角度确实无法避免涉及专利；说明专利持有人是否在自愿的基础上，向标准发布机构提交书面声明，同意可免费使用其专利等情况。】

经检索，本标准所列技术内容没有涉及专利和知识产权等情况。

九、实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

【包括关于标准培训宣贯的要求和建议，推广应用标准的手段和方式建议，效果检查和评估的建议；应包括标准编制单位推动该项标准实施的具体措施。

当本标准发布后需要修改或废止部分现行有关标准时，应列出这些标准的标准号、标准名称、建议采取的措施及理由。】

无

十、其他应当说明的事项

【说明其他应当说明的事项。标准计划执行中，如遇到特殊情况，确需调整标准名称、项目负责人、负责起草单位、标准范围和核心技术内容、完成时限等重要内容，应说明调整理由、程序、结果。】

无

说明：上述十章内容，应根据工作进度不断补充完善直到发布。如无个别章节无相关内容，请保留该章节标题，内容填写“无”。